旋轉流對擴散火焰合成奈米碳結構的影響

黃緯程1、侯順雄1、林大惠2,3*

1崑山科技大學機械工程系(所)

2國立成功大學機械工程學系

3國立成功大學能源科技與策略研究中心

*通訊作者，Email: thlin@mail.ncku.edu.tw

國科會計畫編號：NSTC112- 2221-E-168-999

摘   要

本研究之目的在於利用旋轉對沖流擴散火焰燃燒合成奈米碳結構。研究中，上燃燒器通入乙烯/氮氣混合氣，下燃燒器通入氧氣/氮氣混合氣，在固定的實驗條件下：上燃燒器之乙烯濃度為20%，下燃燒器之氧氣濃度為20%，出口流速為15cm/s，改變不同的旋轉角速度(ω)，探討火焰型態、拉伸率(stretch rate)和溫度場，對火焰合成奈米碳結構的影響。

關鍵字：燃燒合成、擴散火焰、旋轉對沖流、奈米碳結構

- 前言

自從西元1985年Kroto等人[1]發現C60，並將其命名為 Buckminsterfullerene，簡稱巴克球(Bucky ball)後，許多科學家相繼投入研究，開啟碳科學的新紀元。直到西元1991年由日本NEC資深研究員(Sumio Iijima) [2]以電弧放電法製作C60時，偶然發現而奈米碳管(Carbon Nanotube)，此可謂碳科學研究領域中像當重要的突破。

1.1 碳結構的合成與製程方式

奈米碳結構合成需要碳源、熱源與金屬觸媒三大要件，常見的奈米碳結構合成方式有[3]：電弧放電法(Electric-arc discharge) [4]、雷射氣化(剝削)法(Laser ablation) [5]、觸媒熱裂法(Catalytic pyrolysis)[6]、太陽能法(Solar method) [7]、電解法(Electrolysis)、低溫固體熱裂解(Low-temperature)、高分子凝膠裂解法(Sol-gel method)、振動頻率(超音波)化學法(Sonochemical production)[8]以及燃燒合成法[9]等。

1.2 對沖流擴散火焰合成奈米碳管

Merchan-Merchan等人[11]於2002年利用氧-甲烷之對沖流擴散火焰，在沒有加入催化劑的狀況下，成功合成了多壁奈米碳管。

1.3 研究目的

研究中探討不同旋轉角速度下奈米碳結構之生成情形，並分析在固定氧氣濃度ΩO=40%與乙烯濃度ΩE=20%下，對奈米碳結構成長及其型態的影響，且利用SEM分析奈米碳結構生成的成長機制及其型態和結構。

- 實驗設備及方法

2.1 實驗設備

實驗系統主要分成五大部分：燃燒器系統、氣體供應系統、金屬觸媒基板沉積物取樣系統、影像處理系統以及奈米碳結構檢測設備等，如圖1所示。

圖1. 實驗設備示意圖

2.2 火焰拉伸率計算

火焰拉伸率的計算係利用Lin和Sohrab [14]的理論分析方法。非旋轉對沖流場，拉伸率在此定義為：

=             (1)

2.3 實驗方法與步驟

本研究將先進行火焰型態觀測、溫度場量測，最後進行沉積物取樣與奈米碳結構分析，實驗量測系統、實驗方法與步驟如下所述於。

三、實驗結果與討論

3.1 火焰型態、拉伸率、溫度場、位置分析

圖 3 為ΩO＝40%及ΩE＝20%，在V=15cm/s時，碳煙區生成和旋轉角度(ω)的變化關係圖。因旋轉角度增加，於流場中會形成迴流區，提高不飽和自由基於流場中滯留時間，故碳煙層之生成趨勢也隨旋轉角速度增加而有增厚的趨勢，火焰面的亮度亦隨旋轉角度(ω)的增加而提高。

四、結論

本研究利用旋轉對沖流擴散火焰進行火焰合成奈米碳結構的分析。在固定氧氣濃度、乙烯濃度與沉積取樣位置(zf+1)的實驗條件下，改變旋轉角速度(ω)以探討火焰型態、拉伸率與溫度場對火焰合成奈米碳結構的影響，

五、致謝

本文承蒙科技部研究計畫編號 : NSTC 112- 2221-E-168-999之經費補助得以順利完成，特此感謝。

六、參考文獻

- Kroto, H. W., Heath, J. R., O’Brien, S. C., Curl, R. F. and Smalley, R. E., C60: Buckminsterfullerene, Nature, Vol. 318(6042), pp. 162-163, 1985.

- Iijima, S., Helical Microtubules of Graphitic Carbon, Nature, Vol. 354, pp. 56-58, 1991.

Influence of Flow Rotation on Synthesis of Carbon Nano-Structures via Diffusion Flame Method

Wei-Cheng Huang1, Shuhn-Shyurng Hou1, Ta-Hui Lin2,3*

1Department of Mechanical Engineering, Kun Shan University

2Department of Mechanical Engineering, National Cheng Kung University

3Research Center for Energy Technology and Strategy, National Cheng Kung University

*Corresponding Author, Email: thlin@mail.ncku.edu.tw

Abstract

The influence of flow rotation on the synthesis of carbon nano-structures using rotating counterflow ethylene diffusion flames was investigated. At a higher strain rate, curved and entangled tubular multi-walled carbon nanotubes were harvested, however, at a lower strain rate carbon nano-onions were synthesized.

Keywords: Combustion Synthesis, Diffusion Flame, Rotating Counterflow, Carbon Nano-structures